ивано-франковский арматурный завод

ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С

ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ

Ру 2,5МПа (25кгс/см2)

ПАСПОРТ

ИА 11072.12-             ПС

# Общие сведения об изделии

Наименование изделия: задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Ру 25МПа (25кгс/см2)

Предприятие-изготовитель: Ивано-Франковский арматурный завод

Обозначение изделия: ИА 11072.12-	___________________________

Заводской номер			___________________________

Дата выпуска				___________________________

Назначение: для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих воду, пар.

# Основные технические данные и характеристики

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Проход условный Ру, кгс/см2 |  |
| Давление условное Ру, кгс/см2 | 25 |
| Температура рабочей среды, Т, 0С | 300 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 0,2 |
| Масса, кг |  |
| Изготовление и поставка | ТУ-26-07-1111-83 |
| Допускаемые протечки в затворе, см3/мин, не более | 4 |
| Привод | тип и завод, № | редуктор |
|  | № по паспорту |  |
| Настройка муфты крутящего момента | на закрытие. кгс. м. |  |
|  | на открытие. кгс. м. |  |
| Особые отметки | Перед установкой уплотнительные поверхности тщательно протереть |

# Материал основных деталей

| Наименование детали | Марка материала | Наименование детали | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- |
| Корпус, крышка, клин | Ст.3 ГОСТ 380-71 | Уплотнительные поверхности корпуса, клина | Наплавка типа 20х13 |
| Шпиндель | Сталь 20х13 ГОСТ 5632-72 | Набивка сквозного плетения | АП13 ГОСТ 5152-77 |
| Прокладка | ПОН ГОСТ 481-80 |  |  |

# Комплект поставки

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем

Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2) ИА 11072.12_________________________________шт.

(обозначение)

Техническое описание и инструкция по эксплуатации

задвижки ИА 11072.12-            ТО___________________________________экз.

Паспорт, техническое описание и инструкция по

эксплуатации электропривода

Муфта кулачковая (черт. 0735, 408297, 511)___________________________шт.

Комплект монтажных частей (ответные фланцы с прокладками и крепежные детали для фланцевого исполнения) – по требованию заказчика за отдельную плату.

# Свидетельство о приемке и консервации

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ИА 11072.12-_______________ заводской №__________________соответствует ТУ 26-07-1111-83 и признана годной для эксплуатации.

Дата консервации  «______»________________________                г.

Срок консервации 2 года.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность в течение гарантийного срока и гарантийной наработки 600 циклов или 16000 часов при наличии гарантийных пломб со дня ввода в эксплуатацию.

Главный инженер____________________________________

Начальник ОТК______________________________________

М.П.

Заключение представителей заказчика

Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ИА 11072.12-________________ заводской №___________________ соответствует ТУ 26-07-1111-83 и признана годной для эксплуатации.

Представитель заказчика________________