|  | ПАСПОРТ ПТ12003-500ПС | Лист 5 |
| --- | --- | --- |

| ДАННЫЕ ПО СВАРКЕ И НАПЛАВКЕ | Пневматические испытания | + | + | + | + | - Операция контроля не предусмотрена; + Отметка о проведении операции контроля. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гидравлические испытания | + | - | - | - |  |
|  | Внешний осмотр и измерения | + | + | + | + |  |
|  | Комплекс методов контроля сварного шва, наплавки | ХI |  |  |  |  |
|  | Обозначение нормативного документа на контроль качества сварки, наплавки | ТИ0718.25000.00045 | ТИ0718.25000.00044 | ТИ0718.25000.00044 | ТИ0718.25000.00044 |  |
|  | Примененные сварочные, наплавочные материалы | Св-08Г2С; УОНИИ-13/45 | Св-10Х17Т; УОНИИ- 13/нж | Св-10Х17Т; УОНИИ- 13/нж | Св-10Х17Т; УОНИИ- 13/нж |  |
|  | Номер сварного шва | 1 | Наплавка | Наплавка | Наплавка |  |
|  | Наименование и обозначение узла | Шов приварки кольца к корпусу ПТ12003-500А | Наплавка в крышке ПТТ-120034330Б | Наплавка в крышке ПТТ-120034300Е | Наплавка в крышке ПТТ-12003-500Н |  |

|  | ПАСПОРТ ПТ12003-500ПС | Лист 2 |
| --- | --- | --- |

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Проход условный DN, мм | 500 |
| Давление номинальное, PN, МПа | 2,5 |
| Максимальный перепад давления на затворе при открытии арматуры, МПа, не более | 2,5 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У1 |
| Температура рабочей среды, Со | Максимальная | 425 |
|  | Минимальная | 0 |
| Класс герметичности затвора в соответствии с ГОСТ 9544-2005 кл. С | Водой см3/мин | 0,90 |
|  | Воздухом см3/мин | 90,0 |
| Виды испытаний в зависимости от проводимой среды |
| Испытания на прочность и плотность материала | Водой | Рпр, МПа | 3,75 |
|  | Воздухом | Р, МПа | - |
| Испытание на герметичность соединений | Водой | PN, МПа | 2,5 |
|  | Воздухом | Р, МПа | - |
| Испытание на герметичность затвра | Водой | 1,1PN, МПа | 2,75 |
|  | Воздухом | Р, МПа | - |
| Масса без привода, кг | 1344 |
| Изготовление и поставка | ТУ-26-07-1125-96 |
| Приводное устройство | электропривод |
| Тип присоединения по ОСТ 26-07-763 | Г |
| Настройка муфты ограничения крутящего момента электропривода (Открывание) Н м | 2380 |
| Настройка муфты ограничения крутящего момента электропривода (Закрывание) Н м | 1910 |
| Число оборотов выходного вала для полного раб. хода | 50 |
| Показатели надёжности |
| Полный средний срок службы, лет | 30 |
| Полный средний ресурс, цикл | 3000 |
| Гарантийная наработка, цикл | 300 |

Особые отметки: Сертификат соответствия № № С-RU.АЯ45.В.00033 от 17.01.2011г. (срок

действия до 16.01.2016г.) выдан НП «СЦ Настхол»

При поставке изделия с ответными деталями паспорт комплектовать

приложением  А ПТ12003-500-03ПС лист 6.