# ПАСПОРТ КЛ 22030-015…050 ПС

ЗАКАЗ – НАРЯД

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия			Клапан запорный муфтовый из

ковкого чугуна

Обозначение изделия			КЛ 22030-015…050 (т/ф 15кч18п2)

Предприятие-изготовитель	            ОАО «Семеновский арматурный завод»

Назначение				Предназначен для работы в качестве

запорного устройства на трубопро-

водах для воды и пара.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Проход условный Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Давление условное Ру, МПа (кгс/см2) | 1,6 (16) |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Температура рабочей среды, 0С | 225 |
| Коэффициент сопротивления | 6,0 |
| Масса, кг, не более | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 2,1 | 3,7 | 5,0 |
| Изготовление и поставка | По действующей документации |
| Пропуск среды в затворе см3/мин, не более | 0,01 |
| Привод | тип и зав. № паспорт | - - |
| Настройка муфты крутя- шего момента | на открытие кгс. м на закрытие кгс. м | - - |
| Особые отметки |  |

# ПАСПОРТ КЛ 22030-015…050 ПС

## МАТЕРИАЛ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| Наименование деталей | Марка материала |
| --- | --- |
| Корпус, крышка | КЧ 30-6-ф |
| Шпиндель | ЛС 59-1, допускается сталь 08 КП, 10 КП, сталь А 12 с покрытием |
| Золотник | Лц38Мц2С2 |
| Уплотнительные поверхности затвора | БР-3 |
| Набивка | АП или втулка марки1,2 27 |

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна т/ф 15кч18п2.

Паспорт – 1 экз. на партию изделий в один адрес.

Техническое описание и инструкция по эксплуатации – 1 экз. на партию изделий в один адрес.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Клапан запорный муфтовый из ковкого чугуна т/ф 15кч18п2 соответствует действующей документации и признан годным к эксплуатации.

Дата консервации    «____» _________________________ 20        г.

Срок консервации    3 года.

Отметка ОТК _____________________________

(подпись, дата, фамилия)